Изпитвани продукти и показатели, съгласно действащи БДС и ТС на производители

I. Влакнести полуфабрикати

1. Целулоза 1.1 Целулоза сулфатна неизбелена 1.2 Целулоза сулфатна избелена от широколистна дървесина 1.3 Целулоза сулфитна избелена от иглолистна дървесина 1.4 Целулоза сулфатна избелена от иглолистни дървесни видове 1.5 Целулоза сулфитна от иглолистна дървесина 1.6 Целулоза сулфатна избелена от слама 2. Полуцелулоза от широколистна дървесина 3. Дървесинни маси – избелени и неизбелени 4. Влакнест полуфабрикат, получен след обезмастиляване на отпадъчна хартия (деинкинг маса)

Продуктите по т.І се изпитват по показатели, съгласно: Лабораторни отливки. Определяне на физикомеханични свойства БДС EN ISO 5270 Замърсявания и тресчици във влакнест полуфабрикат, произведен на листове БДС EN ISO 5350-2 Концентрация на влакнеста маса БДС EN ISO 4119 Степен на размилане БДС EN ISO 5267-1 Якост на скъсване при опън БДС EN ISO 1924-2 Съпротивление на раздиране по Elmendorf БДС EN ISO 1974 Съпротивление на спукване БДС EN ISO 2758 и БДС EN ISO 2759 Замърсявания БДС EN ISO 5350-1 Степен на белота БДС ISO 2470-1 pН на воден извлек БДС 8947 Съдържание на влага БДС EN ISO 638 Съдържание на пепел БДС ISO 2144 и БДС ISO 1762 Число Капа ISO 302 Съпротивление на плоско смачкване БДС EN ISO 7263 Съпротивление на пръстенно смачкване ISO 12192 Брой двойни прегъвания БДС 8201 Въздухопроницаемост БДС 4951 Коравина по метода на Gurley

II. Картони

1. Картон целулозен 2. Картон сив многослоен 3. Картон многослоен хромерзац 4. Картон многослоен с пигментно покритие 5. Картон за чертане и рисуване

Продуктите по т.ІІ се изпитват по показатели, съгласно: Маса на единица площ БДС EN ISO 536 Дебелина, плътност и специфичен обем EN ISO 534 Съдържание на влага БДС EN ISO 287 Съдържание на пепел БДС ISO 2144 и БДС ISO 1762 Влакнест състав БДС 8658-71 Степен на проклейване по щрихов метод БДС 2412 Водопоглъщане по метода Cobb БДС EN 20535 Линейна деформация след омокряне БДС 5576-91 (ISO 5635) Гладкост по метода на Bekk БДС ISO 5627 Съпротивление на изскубване по метода IGT БДС 11083 Маслопопиваемост БДС 10823 рН на пигментно покритие БДС 9863 Степен на белота БДС ISO 2470-1; БДС ISO 2470-2 Непрозрачност БДС ISO 2471 Замърсявания БДС EN ISO 15755 Съпротивление на спукване БДС EN ISO 2759 Брой двойни прегъвания БДС 8201 Якост на скъсване при опън БДС EN ISO 1924-2 Коравина по метода на Gurley БДС ISO 5628 Съпротивление на разслояване по направление Z Определяне на вещества разтворими във вода БДС EN 645, БДС EN 647и БДС EN 920

ІІІ. Хартии

1. Хартия целулозна за висок печат 2. Хартия за вестници 3. Хартия за офсетов печат 4. Хартия за писане целулозна 5. Хартия за ксерографски копия 6. Хартия за печат картографска 7. Хартия за формуляри безконечни – офсетова и самокопиращи 8. Термочувствителна (факс) хартия 9. Пигментно покрити хартии 10. Хартия за печат обемна 11. Хартия за дълбок печат 12. Хартия за висок печат 13. Хартия за писане и печат 14. Хартия за писане със съдържание на дървесинна маса 15. Хартия за рисуване 16. Хартия печатна за корици 17. Хартия за етикети

Продуктите по т.ІІІ се изпитват по показатели, съгласно: Определяне на вещества разтворими във вода БДС EN 645, БДС EN 647и БДС EN 920 Крайни формати от редове А и В БДС EN ISO 216 Допустими отклонения на размерите в машинно направление БДС EN 644 Маса на единица площ БДС EN ISO 536 Дебелина, плътност и специфичен обем EN ISO 534 Съдържание на влага БДС EN ISO 287 Съдържание на пепел БДС ISO 2144и БДС ISO 1762 Влакнест състав БДС 8658 Степен на проклейване по щрихов метод БДС 2412 Водопоглъщане по метода Cobb БДС EN 20535 Линейна деформация след омокряне БДС 5576-91 (ISO 5635) Гладкост по метода на Bekk БДС ISO 5627 /A1 Грапавост и въздухопроницаемост по метода Bendtsen – БДС 17367 Съпротивление на изскубване по метода IGT БДС 11083 Маслопопиваемост БДС 10823 рН на пигментно покритие БДС 9863 рН на воден извлек БДС 8947 Степен на белота БДС ISO 2470-1; БДС ISO 2470-2 Непрозрачност БДС ISO 2471 Замърсявания БДС EN ISO 15755 Съпротивление на спукване БДС EN ISO 2759 Брой двойни прегъвания БДС 8201 Якост на скъсване при опън БДС EN ISO 1924-2 Съпротивление на раздиране по Elmendorf БДС EN ISO 1974 Коравина по метода на Gurley Съпротивление на разслояване по направление Z Определяне качеството на отрязване на хартии по Приложение С (основно) на БДС EN 12281

ІV. Материали за опаковки от хартии и картони и специални по предназначение видове

1. Картон сив и кафяв (мукава) 2. Хартия за обвиване 3. Хартия тънка за обвиване БДС 6801-90 и Технически спецификации на производители 4. Хартия за тапети 5. Хартия за гладките пластове на вълнообразния картон 6. Хартия за вълнообразните и гладки пластове на вълнообразния картон 7. Хартия от отпадъчна хартия за вълнообразен картон и за обвиване (шренц) 8. Картон вълнообразен за транспортни опаковки 9. Картон вълнообразен с микровълни 10. Картон повърхностно облагороден за опаковки 11. Хартия от сулфатна целулоза за торби и канап 12. Хартия за пликове за насипни хранителни продукти и Хартия основа 13. Картон вълнообразен за потребителски опаковки и за опаковъчни уплътнители 14. Ленти лепилни хартиени 15. Хартия за битово и санитарно-хигиенно предназначение (хартии тип тишу) 16. Хартия отпадъчна БДС EN 643 17. Материал опаковъчен от хартия (картон) и полиетилен 18. Изделия от сухо дефибрирана целулоза. Дамски превръзки и бебешки пелени 19. Табла овоцелови за яйца 20. Хартия пергамин 21. Хартия карирана за писане 22. Гилзи хартиени 23. Пликове хартиени пощенски

Продуктите по т.ІV се изпитват по показатели, съгласно: Маса на единица площ БДС EN ISO 536 Дебелина, плътност и специфичен обем EN ISO 534 Съдържание на влага БДС EN ISO 287 Съдържание на пепел БДС ISO 2144и БДС ISO 1762 Влакнест състав БДС 8658 Замърсявания БДС EN ISO 15755 Степен на проклейване по щрихов метод БДС 2412 Водопоглъщане по метода Cobb БДС EN 20535 Линейна деформация след омокряне БДС 5576-91 (ISO 5635) Гладкост по метода на Bekk БДС ISO 5627 /A1 Грапавост и въздухопроницаемост по метода Bendtsen – БДС 17367 Съпротивление на изскубване по метода IGT БДС 11083 – 85 Съпротивление на спукване БДС EN ISO 2759 и БДС EN ISO 2758 Съпротивление на плоско смачкване на вълнообразен картон БДС EN ISO 3035 Съпротивление на плоско смачкване след лабораторно навълняване БДС EN ISO 7263 Съпротивление на пръстенно смачкване ISO 12192 Съпротивление на натиск по ръб БДС EN ISO 3037 Якост на натиск. Смачкване на късо разстояние (SCT) ISO 9895 Устойчивост на пробиване БДС ISO 3036 Якост на скъсване при опън БДС EN ISO1924-2 и БДС EN ISO1924-3 Двойни прегъвания БДС 8201 Маслопроницаемост БДС 12979 Коравина по метода на Gurley и по БДС ISO 5628 Съпротивление на разслояване по направление Z Степен на белота БДС ISO 2470-1 и БДС ISO 2470-2 Непрозрачност БДС ISO 2471 Маса на единица площ на хартии тип тишу и продукти от тишу EN ISO 12625-6 Свойства при опън в сухо състояние БДС EN 12625-4 Свойства при опън в мокро състояние БДС EN 12625-5 Степен на крепиране на хартии тип тишу БДС 9573 Водопопиваемост по метода на Klemm БДС ISO 8787 Съдържание на киселини и алкали на хартии тип тишу БДС 9573 pН на воден извлек на хартии тип тишу БДС 9573 и БДС 8947 Въздухопроницаемост БДС 4951 – 86 Водоустойчивост БДС 4623-91 Съдържание на влага на отпадъчна хартия Съдържание на онечиствания в отпадъчна хартия Определяне на вещества разтворими във вода БДС EN 645:1997, БДС EN 647:1997 и БДС EN 920:2002

V. Спомагателни вещества в целулозно-хартиената промишленост

1.Каолин обогатен пълнител за хартия Степен на белота БДС 10223-72 Загуби при накаляване БДС 6083-84 рН на водна суспензия БДС ЕN ISO 787-9 Съдържание на сухо вещество (влага) БДС 6083-84 Зърнометричен състав /остатък на сито/ БДС 9323-71 2.Каолин финодисперсен за покритие на хартия и картон Степен на белота Степен на жълтина DIN 6167 Съдържание на CaO БДС 6083 – 73 Загуби при накаляване БДС 6083-84 Зърнометричен състав /остатък на сито/ БДС 9323-71